| 1020 |  |
| --- | --- |
| DESTONE s.r.o. 273 02 Tuchlovice 619 14 1020 - CPR - 0100119098 |  |
| ČSN EN 771 – 3 ed. 2 # Kategorie I, betonová cihla |  |
| Rozměry: délka, šířka, výška | 290, 140, 65 mm |
| Tolerance rozměrů: Kategorie Rovinnost Rovnoběžnost rovin | D1 NPD NPD |
| Pevnost v tlaku: průměrná (kolmo na ložnou plochu), (Kat. I) | 40 N/mm2 |
| Součinitel nasákavosti | max. 6 g/m2s |
| Přídržnost – hodnota dle EN 998-2, příloha C | 0,15 N/mm2 |
| Reakce na oheň | Třída A1 |
| Faktor difúzního odporu | NPD |
| Objemová hmotnost prvku v suchém stavu | 2100 ± 10% kg/m3 |
| Mrazuvzdornost (stanovení pevnosti v tlaku po 25 zmrazovacích cyklech) | 40 N/mm2 |
| Nebezpečné látky (dle vyhlášky 307/2002 Sb. pro stavební materiály) | Hmotnostní aktivita Ra 226 < 150 Bq/kg Index hm. aktivity I < 0,5 |